国 家 标 准

《机织婴幼儿床上用品》

编 制 说 明

标准起草组

2014年8月

《机织婴幼儿床上用品》编制说明

一、任务来源和起草单位

依据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2013年第一批国家标准制修订计划的通知》（国标委总和〔2013〕56号）、中国纺织工业联合会科技发展部《关于下达2013年第一批国家标准制修订计划的通知》（ 中纺联科函[2013]51号），杭州市质量技术监督检测院、江苏梦兰集团有限公司等共同组成标准编制小组，于2013年9月开始进行《机织婴幼儿床上用品》的制定工作。标准计划编号：20130724-T-608，主管部门：中国纺织工业联合会，归口单位：全国家用纺织品标准化技术委员会。

二、标准的制定对产业发展的支撑作用及解决的主要问题

床上用品是婴幼儿使用时间长，密切接触的一类产品，其质量好坏直接影响到婴幼儿的健康和安全，但目前国内还没有专门针对机织婴幼儿床上用品的技术标准，机织婴幼儿床上用品的质量控制只能参照《床单》、《被、被套》、《枕、垫类产品》等通用床上用品标准，但通用的床品系列标准难以完全体现婴幼儿产品的独特质量要求，特别是安全性能要求。这种现状使得婴幼儿床上用品的生产和销售不够规范，婴幼儿的安全与健康得不到有效的保障，消费者对产品质量的投诉也难以得到合理解决。为了进一步规范机织婴幼儿床上用品的生产及销售市场，保护消费者的合法权益，引导机织婴幼儿床上用品行业的健康有序发展，有必要制定专门的技术标准。

三、主要工作过程

2013年9月，在全国家用纺织品标准化技术委员会床上用品分会的组织下，成立了以杭州市质量技术监督检测院、江苏梦兰集团有限公司等为主要起草单位的编制小组。

2013年9月～2014年1月：行业调研、收集整理资料、收集具有代表性的检测样品。

2014年1月～2014年4月：样品测试、测试结果统计分析。

2014年4月：起草组组织研讨，确定标准编制的原则和标准的框架内容。

2014年8月：起草组再次集中研讨，明确标准主体内容。

2014年9月：完成标准征求意见稿，在行业内广泛征求意见。

四、标准编制的指导思想和原则

根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，按照《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》的要求和规定编写本标准内容。

本标准的编制遵循系统性、科学性和实用性原则。充分考虑了国家产品质量安全监管、消费者质量权益维护、生产销售企业质量成本控制、行业可持续健康发展和国际上同类产品的质量要求等各方面影响，密切结合了目前我国机织婴幼儿床品产业的技术发展水平和市场发育阶段，重点参考了现行床品系列标准和婴幼儿产品强制性标准，主要强调了与现行技术标准的融合和体现适用产品的独特质量属性。

五、标准的主要内容及技术指标的设定

1.标准主要内容

1.1适用范围

本标准的适用对象是0～3岁婴幼儿使用的机织类床上用品，包括床单、被套、被、被芯、枕、枕芯、床围、包巾、床垫套等，但不包括针织类的婴幼儿床上用品，此类产品由《婴幼儿针织服饰》FZ/T 73025-2013调整。

1.2 品等设定

本标准仅设定优等品和一等品两个等级，旨在突出婴幼儿床上用品更高的质量安全要求。

1.3 考核项目

检测项目的确定原则：（1）强调安全性：涵盖所有婴幼儿产品的安全技术指标；（2）体现功能性：囊括床上用品使用功能技术指标；（3）遵循科学性：参考比较国外相关标准和国内其他婴幼儿纺织产品的技术指标综合确定。根据上述原则，最终提炼出内在质量、外观质量和工艺质量三大类共28个考核项目，其中内在质量包括安全性能和其他理化性能。考核项目中的安全性能项目涵盖了《国家纺织产品基本安全技术规范》和《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》所有考核指标。

2.考核项目和技术指标的设定

2.1 外观质量。参考目前床上用品标准的技术要求，婴幼儿产品对此指标也无特殊要求。

2.2 工艺质量。在参考目前床上用品的技术要求的基础上，增加了“拉链的拉片应采取包覆等保护措施，使其不得外露”。婴幼儿的生理特点决定了他们可能会抓、拉、拽拉链的拉片等活动部件，事实上，也有婴幼儿被拉链拉片刮伤、舔食、吞咽拉片的伤害事件报道。所以，尽管在安全性能中对附件的锐利边角和拉脱强力都提出了要求，这里还是提出在工艺上要做保护性措施，增加一道安全防线。通过对9批次使用了拉链的机织婴幼儿被套、床围等产品的检查，发现有3批次产品拉链的拉片未采取保护措施，占33.3%。由于此问题的技术要求不高，改进难度不大，预计本标准发布实施并经宣贯推广后，此问题会有较大改观。

参照ASTM F1917-2008，结合我国婴幼儿床品实际生产、销售和使用状况，增加了“缝纫线不得使用单丝”和“床围的固定位置至少应包括四角和长边的中心位置，对于圆形的床围，每两个固定位置之间的距离应小于660mm”。这个两项要求体现出婴幼儿床品独特的安全性要求，但与工艺关系更为密切，故体现在工艺质量要求中。

2.3内在质量中安全性能。按照《国家纺织产品基本安全技术规范》、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》等强制性标准的相关要求确定，其中甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、重金属、邻苯二甲酸酯、燃烧性能、金属异物、附件抗拉强度、锐利边角和填充物为无差异的判断性技术指标，直接引用有关强制性标准的要求。耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度的优等品要求较一等品提高半级，体现了优等优质的原则，也与现行床上用品标准和婴幼儿针织服饰产品的优等品要求保持了一致。床上用品的绳带要求在《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》没有涉及，根据ASTM F1917-2008《婴儿寝具和相关附件的消费者安全规范》的有关要求确定了技术指标。针对社会反应强烈、行业关注度高的耐湿摩擦色牢度项目，起草组依据消费需求、行业技术现状，并经验证试验（见表1），确定了相对科学的考核要求。

表1 耐湿摩擦色牢度验证试验结果

| 测试结果 | 样品数（批） | 占总样品比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 符合优等品要求（≥3-4级，深色产品≥3级） | 4 | 26.7 |
| 符合一等品但不符合优等品要求（3级，深色产品2-3级） | 8 | 53.3 |
| 不符合一等品要求（＜3级，深色产品＜2-3级） | 3 | 20 |

考虑到床上用品的产品特色，对附件抗拉强度、锐利边角、绳带和金属异物等项目进行了验证性试验，结果显示标准设定指标要求既满足了强制性安全标准要求，也体现了目前行业质量水平。

附件抗拉强度测试9批次样品，其中有1批次样品的拉链拉片和床围系带不能达到标准设定要求，不符合率为11.1%。

对12批次样品的锐利边角进行了检测，其中1批次样品存在锐利边，不符合标准设定要求，不符合率为8.3%。

对5批次样品的绳带进行了检测，所有样品均符合标准设定要求。

对11批次样品的金属异物进行了检测，所有样品均符合标准设定要求。

2.4 内在质量中其他理化性能。由于婴幼儿床上用品在使用功能性上并没有特殊要求，故基本沿用现行床上用品的要求。考虑到部分产品可能选用丝绸面料，但由于丝绸面料具有公认的特殊质量属性，标准中规定丝绸面料的床上用品耐光色牢度技术要求可降低1级，不考核织物起球性能。同时，标准中没有将填充物压缩回弹性能列为考核项目，是因为婴幼儿被、垫、床围等使用填充物的产品一般填充量不大，且压缩回弹性对婴幼儿的实际使用功能影响有限。

六、与国际标准（国外先进标准）的对比分析情况

国外专门的婴幼儿床上用品技术标准有ASTM F1917-2008《婴儿寝具和相关附件的消费者安全规范》Standard Consumer Safety Performance Specification for Infant Bedding and Related Accessories，该标准对绳、带、线及金属附件的物理安全性做出了要求。在安全性能要求方面，本标准的各项指标要求等同或高于国外标准。

七、与有关的现行法律法规、强制性国家标准及有关标准的关系

完全符合现行法律法规要求。标准中内在质量的安全性能部分考核项目及要求参考现行有效的强制性国家标准《国家纺织产品基本安全技术规范》和正在报批的强制性国家标准《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》，与这两个标准相比，本标准的一等品与强制性国家标准考核要求完全一致，优等品的耐汗渍色牢度、耐水色牢度和耐唾液色牢度考核要求比强制性国家标准高半级。

国内目前尚无专门针对机织婴幼儿床上用品的技术标准，只有《婴幼儿针织服饰》标准中涵盖了以针织面料为主的婴幼儿床上用品，与《婴幼儿针织服饰》相比，本标准设定了更多的安全性能技术指标，大部分指标的要求与婴幼儿针织服饰的一致或更严格。重金属项目的考核元素较婴幼儿针织服饰少，主要有两方面的考虑，一方面是保持与强制性标准《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》的一致性，另一方面考虑到生产销售企业的实际重量成本。没有将拼接互染程度列入考核，是考虑到机织婴幼儿床上用品的拼接工艺运用范围不广。

八、标准涉及专利、知识产权的说明

标准不涉及专利和版权问题。

九、其他需要说明的情况

本标准在制定过程中各方无重大分歧意见，有关技术争议等已在研讨交流后达成一致。该标准作为推荐性国家标准上报。该标准为新制定国家标准，建议由各级质量技术监督部门、行业协会组织标准宣贯，全国家用纺织品标准化技术委员会提供技术支持。

感谢各位专家在百忙中给予审阅、提出宝贵的建议。谢谢！

《机织婴幼儿床上用品》起草组

2014年8月15日