1

ICS 97.160

W 57

T/HOMETEX X—xxxx

纺织浴帘

Textile shower curtain

（征求意见稿）

xxxx- xx-xx发布

xxxx- xx-xx实施

中国家用纺织品行业协会 发布

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国家用纺织品行业协会团体标准化技术委员会提出。

本标准由中国家用纺织品行业协会归口。

本标准起草单位：宁波中天家居用品有限公司

本标准起草人：

纺织浴帘

- 范围

本标准规定了纺织浴帘的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存及运输。

本标准适用于以织物为主要原料制成的纺织浴帘类产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6529 纺织品调湿和试验用标准大气

GB/T 29862 纺织品  纤维含量的标识

GB/T 2910（所有部分） 纺织品 定量化学分析

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样的准备、标记及测量

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 3923.1 纺织品  织物拉伸性能  第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能  第3部分 梯形试样撕破强力的测定

GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 3920 纺织品  色牢度实验  耐摩擦色牢度

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 8427  纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/4745-2012 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB 18401 国家纺织产品 基本安全技术规范

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 23344 纺织品　4-氨基偶氮苯的测定

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 250 纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡

GB/T 251 纺织品　色牢度试验　评定沾色用灰色样卡

GB/T 5296.4 消费品使用说明　第4部分：纺织品和服装

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 纺织浴帘

以织物为主要原料制成的悬挂于洗浴区域，具有挡水功能并起到一定装饰作用的帷幔类物品。

3.2 浴帘扣眼

分布在浴帘上端的孔眼，直接挂于浴帘杆或者用于浴帘挂钩穿过的孔眼。

4 产品规格

纺织浴帘规格尺寸建议用宽度W（cm）×高度H（cm）表示，高度指构成浴帘的织物高度不包括浴帘挂钩和浴帘杆的高度，其常用规格见表1，其他规格根据用户需求设计定制。

表1  产品规格尺寸

| 型号 | 产品规格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | W（cm） | H（cm） |
| A | 150 | 180 |
| B | 150 | 200 |
| C | 180 | 180 |
| D | 180 | 200 |
| E | 200 | 180 |
| F | 200 | 200 |

- 5 技术要求

5,1 产品内在质量

产品的内在质量要求见表2。

表2  内在质量要求

| 项目 |  |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量允差/ % |  |  | 符合GB/T 29862 |  |
| 水洗尺寸变化率/ % ≤ |  |  | ±3.0 |  |
| 断裂强力/N ≥ |  |  | 400 |  |
| 撕破强力/N ≥ |  |  | 50 |  |
| 色牢度/级 ≥ | 耐摩擦 | 干摩擦 | 4 |  |
|  |  | 湿摩擦 | 3 |  |
|  | 耐水 |  | 4 |  |
|  | 耐光 |  | 3-4 |  |
| 沾水/级 ≥ |  |  | 4 | 3（洗涤3次后） |
| 可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg） |  |  | 符合GB 18401 |  |
| 浴帘扣眼拉力 |  |  | 无变形、无开裂、无脱落 |  |
| 浴帘挂钩承重力 |  |  | 无变形 |  |

5.2 产品的外观质量

产品的外观质量要求见表3。

表3   外观质量要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 色差/级 ≥ |  | 4 |
| 外观疵点 | 破洞 | 不允许 |
|  | 污渍和色渍/级 ≥ | 4 |
|  | 印花疵点 | 不影响整体外观 |
|  | 线状疵点/cm ≤ | 5 轻微，允许1处/面 |
|  | 条块状疵点/cm ≤ | 2 轻微，允许1处/面 |
| 缝制质量 | 缝纫质量 | 缝边平齐、宽狭一致，无跳针、浮针、漏针、脱线，不露毛，接线平齐 |
|  | 针距 | 8-9 针/3cm |
|  | 底边垂重物 | 底部包边时，增加垂重物，垂重物重量10g/m或者总重量≥18g |
| 浴帘扣眼 |  | 加强圈应牢固不脱落，扣眼平行，间距均匀，扣眼之间中心距离≤20cm扣眼无变形、无披锋、无裂口 |
| 浴帘挂钩 |  | 浴帘挂钩表面应光滑无披锋，无杂质，无脏污，无变形 |
| 洗水标（洗唛） |  | 位置基本统一，缝位平齐，印刷清晰 |
| 规格尺寸偏差/% |  | ±3.0 |

注：披锋：指模具冲制产品的边缘部位多出的飞边、毛刺、溢边。

5 抽样

5.1 组批

以同一原料和同一品种以及同一生产工艺的产品作为一个检验批。

5.2 内在质量检验抽样

在检验批中随机抽取适当数量的样品（满足所有试验要求）进行内在质量各指标的检验。

5.3 外观质量检验抽样

外观质量检验抽样方案见表4。

表4 外观质量检验抽样方案

| 批量范围N | 样本大小n | 合格评定数Ac | 不合格评定数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～8 | 2 | 0 | 1 |
| 9～15 | 3 | 0 | 1 |
| 16～25 | 5 | 0 | 1 |
| 26～50 | 8 | 0 | 1 |
| 51～90 | 13 | 1 | 2 |
| 91～500 | 20 | 2 | 3 |
| 501~1200 | 32 | 3 | 4 |
| 1201~3200 | 50 | 5 | 6 |
| ≥3201 | 80 | 10 | 11 |

5.4检验样本应从检验批中随机抽取，外包装应该完整。

5.5 抽样方案另有规定和合同协议的，按照有关规定和合同协议执行。

6 试验方法

6.1 内在质量检验

6.1.1 纤维定性分析按FZ/T01057（所有部分）执行，纤维定量分析按GB/T 2910（所有部分）执行。

6.1.2 水洗尺寸变化率检测按GB/T 8628-2017、GB/T 8629、GB/T 8630执行。洗涤程序采用4G，干燥程序采用A法（悬挂晾干）。

6.1.3 断裂强力检测按GB/T 3923.1执行。

6.1.4 撕破强力检测按GB/T 3917.3执行。

6.1.5 耐水色牢度检测按GB/T 5713执行。

6.1.6 耐摩擦色牢度检测按GB/T 3920-2008执行。

6.1.7 防水性能检测按GB/4745-2012执行，耐水性检测按GB/T 8629-2017执行，洗涤程序采用4G，干燥程序采用A法（悬挂晾干）。

6.1.8 可分解致癌芳香胺染料检测按GB/T 17592-2011和GB/T 23344执行。

注：一般，先按GB/T 17592检测，当检出苯胺和/或1,4-苯二胺时，再按GB/T 23344检测。

6.1.9 浴帘扣眼拉力检测：用织物拉伸测试仪进行拉伸试验，施加拉力20N，保持5分钟，浴帘扣眼无明显变形。

6.1.10 浴帘挂钩承重力检测：用织物拉伸测试仪进行拉伸试验，施加拉力20N，保持5分钟，浴帘挂钩无明显变形。

6.6.11 数值修约按GB/T 8170 执行。

6.2 外观质量检验

6.2.1 外观质量的检验以产品正面为主，采用D65标准光源或北向自然光，照度不低于600lx，检验人员眼部距离产品约60-100cm，检验人员用钢尺、目光、手感进行检验。

6.2.2 规格尺寸偏差率的测定：将产品平摊在检验台上，使产品呈自然伸缩状态，用钢尺在整个产品的1/4和3/4处测量，精确到1mm，按式（1）进行计算，计算结果按照GB/T8170修约至一位小数。

式中：

P—规格尺寸偏差率，%

L0—产品规格尺寸明示值，单位为cm；

L1—产品规格尺寸实测值，单位为cm。

6.2.2 色差检测用GB/T 250 评定变色用灰色样卡进行评定。

6.2.3 污渍和色渍检测用GB/T 251 评定沾色用灰色样卡进行评定。

7 检验规则

7.1内在质量按表2要求进行检验，所有项目检验结果符合表2要求，则判定该检验批内在质量合格，否则为不合格。

7.2 外观质量按表3要求进行检验，符合表3要求的为外观质量合格，否则为不合格。批判定按表4执行，不合格数小于或等于合格判定数Ac，则判定检验批合格；不合格数大于或等于不合格判定数Re，则判定检验批不合格。

7.3 批量产品的内在质量和外观质量均合格，则判定该检验批合格，否则，则判定该检验批不合格。

8 包装、贮运和标志

8.1 产品使用说明应符合GB/T 5296.4的要求，产品规格尺寸按照表1要求，特殊产品按设计标注。

8.2 产品运输过程中要保持清洁、干燥，防止污损、暴晒、潮湿、雨淋。

8.3 产品应存放在阴凉、通风、干燥的仓库内，防止污损、暴晒、潮湿、雨淋。

8.4 单件产品的包装采用PP、 PE或PVC透明自粘带塑胶袋包装，或采用热封口方式塑胶袋包装，包装内加B3B或W3W纸板和彩卡。对包装有特殊要求时，可由供需双方商定。

团体标准《纺织浴帘》编制说明

- 工作简况

1、任务来源

随着近二十年来国家经济的发展，人民生活水平的不断提高，国内外家庭对于沐浴的要求越来越高，浴帘不但具有防止洗浴过程中的水流到地面而引起人滑倒的功能，而且还具有装饰功能及保护隐私的功能，浴帘产业方兴未艾。

浴帘行业之前由港台企业以来料加工形式带入中国，随着该产业不断发展，浴帘企业在中国已经达到了100余家，整个产业规模达到近40亿元人民币。但相对于其它品类家纺，浴帘行业发展由于起步晚，良莠不齐，对浴帘产品的性能要求和分等分级没有统一的执行标准。在没有产品标准的状况下既不能保护消费者的权益，也不利于行业的发展。为加强对纺织品类浴帘行业的规范管理，提升纺织品浴帘行业的整体水平，填补中国在纺织品浴帘产品方面缺乏相关标准指导的空白，降低不合格纺织品浴帘流通于市场的风险，中国家用纺织品行业协会在2019年4月将纺织品浴帘标准制订列入2019年计划，由浙江宁波中天家居用品股份有限公司和武汉纺织大学协同其他浴帘生产企业组成标准起草小组。

本项目为中国家用纺织品行业协会下达制定《机织浴帘》团体标准任务，由浙江宁波中天家居用品股份有限公司牵头起草。

2、主要工作过程

2019年4月，中国家用纺织品行业协会确认立项标准及参与起草单位。

2019年5月，牵头起草单位收集整理市场信息，对现有产品进行检测分析，完成标准初稿。

2019年8月，起草小组对标准初稿进行讨论分析，并形成征求意见稿。

2019年8月，根据起草小组的讨论，牵头起草单位进一步完善《纺织品 浴帘》标准草稿，形成正式的征求意见稿，并向全体委员征求意见。

2019年9月，对征求的意见进行汇总、分析、修改，完成送审稿。

2019年9月，召开标准审定会。

- 标准编制原则

本标准的编制以满足实际需要出发，同时注重保证标准的适用性；保持标准的先进性；注意标准的经济性和社会效益的原则。

1、根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》中的各项规定，力求符合规范化和标准化。

2、标准的编制按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行，同时注重科学性和可操作性的结合，以利于标准发布后的推广应用。标准的实施要有利于企业技术进步，保证和提高产品质量，改善经营管理，增强经济效益和社会效益，有利于对外贸易。考虑到纺织品浴帘的特性及最终用途，须对该标准的内在质量及外观质量指标进行评价，标准设置的指标既要让大部分生产企业的产品能够达到，又能充分体现纺织品浴帘的质量，同时充分考虑该标准的适用性与可操作性。

三、主要内容的确定

1、标准使用范围

本标准适用于以织物为主要原料制成的纺织浴帘类产品。

2、产品术语和定义

本标准对纺织浴帘以及浴帘上的相关附件进行定义。

2.1 纺织浴帘

以织物为主要原料制成的悬挂于洗浴区域，具有挡水功能并起到一定装饰作用的帷幔类物品。

2.2 浴帘扣眼

分布在浴帘上端的孔眼，将孔眼直接挂于浴帘杆或者用于穿过浴帘挂钩。

3、考核项目

本标准中纺织浴帘的质量要求包括内在质量和外观质量。如果内在质量指标和外观质量指标全部符合要求即为合格品。

根据浴帘的特点和用途，本标准规定了内在质量考核项目。纺织浴帘的纤维原料通常使用涤纶、锦纶、棉、涤棉混纺等，因纤维材料不同，产品价格也不相同，因此，需对纤维成分进行检测；鉴于浴帘使用中多次被水淋的特性，需要对产品的水洗尺寸变化和防水性能（沾水法）进行检测；考虑到浴帘上端打孔可能引起局部应力而导致织物受外力状况下的撕裂以及浴帘使用中可能遇到的拉伸力，需要对衡量织物力学性能的拉伸指标和撕破指标进行检测；浴帘使用中的遇水、摩擦、光照等对织物的颜色牢度会有影响，需要对耐水色牢度、摩擦色牢度和耐光色牢度进行检测。因此，在制订标准的内在质量指标时，我们选择了纤维含量；水洗尺寸变化率；耐水色牢度；耐摩擦色牢度；断裂强力；撕裂强力；防水性能；可分解致癌芳香胺染料；浴帘扣眼和浴帘挂钩承重力等作为衡量产品是否合格的内在质量指标。

外观质量指标根据企业多年的生产经验和市场反馈信息，着重从这几个方面进行考察，一是考虑了浴帘布面的外观疵点，例如：破洞、色差、疵点等，二是考虑了浴帘的缝纫质量，对缝纫质量提出相关要求，三是考虑了浴帘尺寸规格是否符合要求，最后对浴帘的附件质量也给予要求。

在制订各指标具体要求之前，我们对几种常用浴帘进行了性能测试，内在质量的部分指标测试结果见表3-1、3-2、3-3。

表3-1 浴帘拉伸断裂强力测试结果及撕裂强力测试结果

| 试样 | 断裂强力 （N） 经向 纬向 | 断裂伸长率（%） 经向 纬向 | 撕破强力 （N） 经向 纬向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亚春纺（素色） （150D×150D，330根/10cmⅹ290根/10cm） | 726.83 261.8 | 37.90 11.53 | 161.50 232.00 |
| 亚春纺（纸印花） （150D×150D，336根/10cmⅹ264根/10cm） | 710.00 477.80 | 24.29 45.96 | 173.95 158.98 |
| 亚春纺（分散印花）（150D×150D，324根/10cmⅹ280根/10cm） | 859.80 678.60 | 27.26 19.51 | 175.60 103.25 |
| CVC（印花） （176根/10cmⅹ152根/10cm） | 560.40 797.40 | 14.74 17.54 | 46.36 100.05 |
| 薄棉布/含棉籽壳(本色) （308根/10cmⅹ260根/10cm） | 305.80 272.60 | 17.04 5.78 | 15.60 13.40 |
| 薄棉布（漂白） 288根/10cmⅹ260根/10cm | 317.00 292.00 | 13.36 5.20 | 13.60 10.40 |
| 涤棉（印花） （168根/10cmⅹ144根/10cm） | 826.40 333.40 | 25.28 12.18 | 157.62 26.00 |
| 全棉（印花） 360根/10cmⅹ272根/10cm | 745.60 350.60 | 12.96 10.08 | 26.00 11.80 |

表3-2 浴帘防水性能测试结果

| 试样 | 沾水等级 | 耐静水压（Pa） |
| --- | --- | --- |
| 亚春纺（素色） （150D×150D，330根/10cmⅹ290根/10cm） | 2 | 0 |
| 亚春纺（纸印花） （150D×150D，336根/10cmⅹ264根/10cm） | 3 | 1000 |
| 亚春纺（分散印花）（150D×150D，324根/10cmⅹ280根/10cm） | 4 | 1200 |
| CVC（印花） （176根/10cmⅹ152根/10cm） | 1 | 0 |
| 薄棉布/含棉籽壳(本色) （308根/10cmⅹ260根/10cm） | 1 | 600 |
| 薄棉布（漂白） 288根/10cmⅹ260根/10cm | 1 | 0 |
| 涤棉（印花） （168根/10cmⅹ144根/10cm） | 3 | 0 |
| 全棉（印花） 248根/10cmⅹ180根/10cm | 4 | 1400 |

表3-3 浴帘色牢度测试结果

| 试样 | 耐摩擦色牢度 |  |  |  | 耐皂洗色牢度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干摩擦 |  | 湿摩擦 |  | 试样变色 | 聚酯纤维沾色 | 棉布沾色 |
|  | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 |  |  |  |
| 亚春纺（素色） （150D×150D，330根/10cmⅹ290根/10cm） | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 亚春纺（纸印花） （150D×150D，336根/10cmⅹ264根/10cm） | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 亚春纺（分散印花） （150D×150D，324根/10cmⅹ280根/10cm） | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| CVC（印花） （176根/10cmⅹ152根/10cm） | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 涤棉（印花） （168根/10cmⅹ144根/10cm） | 4 | 4 | 3 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 全棉（印花） 248根/10cmⅹ180根/10cm | 4 | 4 | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |

4、规格尺寸

纺织浴帘规格尺寸建议用宽度W（cm）×高度H（cm）表示，高度指构成浴帘的织物高度不包括浴帘挂钩和浴帘杆的高度，市场上纺织浴帘常用规格见表4-1，其他规格根据用户需求设计定制。

表4-1  产品规格尺寸

| 型号 | 产品规格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | W（cm） | H（cm） |
| A | 180 | 180 |
| B | 180 | 200 |
| C | 150 | 180 |
| D | 150 | 200 |
| E | 200 | 180 |
| F | 200 | 200 |

四、技术要求

1、产品的质量要求分为内在质量要求和外观质量要求。

2、产品的内在质量要求见表4-1。

表4-1  内在质量要求

| 项目 |  |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量允差/ % |  |  | 符合GB/T 29862 |  |
| 水洗尺寸变化率/ % ≤ |  |  | ±3.0 |  |
| 断裂强力/N ≥ |  |  | 400 |  |
| 撕破强力/N ≥ |  |  | 50 |  |
| 色牢度/级 ≥ | 耐摩擦 | 干摩擦 | 4 |  |
|  |  | 湿摩擦 | 3 |  |
|  | 耐水 |  | 4 |  |
|  | 耐光 |  | 3-4 |  |
| 沾水/级 ≥ |  |  | 4 | 3（洗涤3次后） |
| 可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg） |  |  | 符合GB 18401 |  |
| 浴帘扣眼拉力 |  |  | 无变形、无开裂、无脱落 |  |
| 浴帘挂钩承重力 |  |  | 无变形 |  |

3、产品的外观质量要求见表4-2。

表4-2   外观质量要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 色差/级 ≥ |  | 4 |
| 外观疵点 | 破洞 | 不允许 |
|  | 污渍和色渍/级 | 4-5 |
|  | 印花疵点 | 不影响整体外观 |
|  | 线状疵点/cm ≤ | 5 轻微，允许1处/面 |
|  | 条块状疵点/cm ≤ | 2 轻微，允许1处/面 |
| 缝制质量 | 缝纫质量 | 缝边平齐、宽狭一致，无跳针、无爆口现象、接线平齐 |
|  | 针距 | 8-9 针/3cm |
|  | 底边垂重物 | 底部包边时，增加垂重物，垂重物重量10g/m或者总重量≥18g |
| 浴帘扣眼 |  | 加强圈应牢固不脱落，扣眼平行，间距均匀，扣眼之间中心距离≤20cm扣眼无变形、无披锋、无裂口 |
| 浴帘挂钩 |  | 浴帘挂钩表面应光滑无披锋，无杂质，无脏污，无变形 |
| 洗水标（洗唛） |  | 位置基本统一，缝位平齐，印刷清晰 |
| 规格尺寸偏差/% |  | ±3.0 |

五、与国际、国内同类标准水平的对比情况

国际国内尚无针对纺织浴帘的相关标准，本项目属首次。

六、与有关的现行法律法规及有关标准的关系

本标准符合我国现行法律、法规，本标准中所引用的相关文件均在本标准的规范性文件中一一列出。

七、标准涉及专利、知识产权的说明

本标准不涉及专利和版权问题。

《纺织浴帘》团体标准征求意见汇总表

标准项目名称：《纺织浴帘》

起草单位：宁波中天家居用品有限公司       承办人：              电话：                                       第1页

| 序号 | 章条 | 意见内容 | 单位名称 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |